**Известь строительная воздушная негашеная кальциевая порошкообразная с добавками быстрогасящаяся**

**1 и 2 сортов ГОСТ 9179-2018**

Технические требования к продукции

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **показателя** | | **Требования к продукции,**  **установленные в ТНПА** | |
| **1 сорт** | **2 сорт** |
| 1 | Активные СаО+MgO, % масс. | | **не менее 65** | **не менее 55** |
| 2 | Активный MgO, % масс. | | **не более 5** | **не более 5** |
| 3 | СО2, % масс. | | **не более 4** | **не более 6** |
| 4 | Непогасившиеся зерна, % масс. | | **не более 7** | **не более 11** |
| 5 | Содержание гидратной воды, % | | **не более 2** | **не более 2** |
| 6 | Время гашения, мин | | **не более 8** | **не более 8** |
| 7 | Крупность фракции, % | остаток на сите с номером сетки 02 | **не более 2** | **не более 2** |
| остаток на сите с номером сетки 009 | **не более 15** | **не более 15** |
| 8 | Равномерность изменения объема | | **Должна выдерживать испытание** | **Должна выдерживать испытание** |
| 9 | Вид добавки | | **Песок природный кварцевый** | **Песок природный кварцевый** |
| 9 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Aэфф, Бк/кг | | не нормируется | не нормируется |